Курунг-Салаинское месторождение (клетка I-4, № 34) расположено в 16 км к северо-востоку от пос. Якокут, в 38 км от г. Алдана в нижнем течении рч. Курунг-Салаа и приурочено к аллювиальным отложениям I и II надпойменных террас по правому борту долины реки. В разрезе аллювиальных отложений I надпойменной террасы преобладают слои, состоящие из смеси гравия, песка и гальки, чередующиеся с прослоями и линзами песков. Супесчаные и песчано-глинистые отложения характерны только для верхней части разреза. Вскрытая мощность аллювиальных отложений – 4,5 м. Предположительно она более 10 м /Error: Reference source not found/. Аллювиальные отложения II надпойменной террасы на водораздельной части рч. Курунг-Салаа и руч. Рябинового представлены валунно-гравийно-песчаным материалом. Распределение песка, гравия (гальки) в смеси довольно равномерное. Вскрытая мощность отложений 10 м, но предположительно она составляет 15 м. Общая протяженность террасы 800-1000 м при средней ширине 300-400 м. Высота уступа 10-14 м.

По данным гранулометрического анализа гравия месторождения преобладают остатки на ситах с диаметром отверстий 20, 40, 70 мм. Петрографический состав гравийного материала однообразен, преобладает гравий магматических, ультраметаморфических, метаморфических пород (95-100%). Гравий осадочных карбонатных пород не превышает 5%.

На основании проведенных испытаний, гравий-отсев удовлетворяет требованиям ГОСТов и имеет объемный насыпной вес в пределах 1484 кг/м3. В отдельных пробах отмечаются несколько повышенные содержания глинистых частиц и органических примесей. В результате проведенных испытаний установлено, что гравий пригоден в качестве крупного заполнителя бетонов марки № 150.

Песок-отсев по крупности относится к средне-крупнозернистому с модулем крупности 2,81-3,12. Содержания глинистых частиц и органических примесей превышают нормы регламентируемые ГОСТами. Песок-отсев пригоден для приготовления штукатурных кладочных растворов.

В результате испытаний гравийно-песчаной смеси в бетоне установлено, что по показателям прочности она пригодна в качестве крупного и мелкого заполнителя для бетонов марки № 150. Коэффициент разрыхления смеси равен 1,27. Объемная масса 2,75 кг/см3.

Месторождение разведано до глубины 3-10 м. Запасы песчано-гравийной смеси, подсчитанные по кат. С1, составляют 1538 тыс. м3, в т.ч. песка – 512,2 тыс. м3, гравия – 1026,2 тыс. м3 и утверждены протоколом ТКЗ ЯТГУ № 118 от 25.12.1970 г. /Error: Reference source not found/.

В 1992-1994 г.г. месторождение доразведывалось с целью радиационно-гигиенической оценки полезного ископаемого и подсчета запасов на полную мощность толщи /Error: Reference source not found/. Согласно полученным данным радиоактивность отложений изменяется в пределах 12-22 мкР/ч. Концентрации радиоактивных элементов в гравии и песке-отсеве составляет: U от 3-710-4% до 10-1410-4%, Th – от 11-2210-4% до 32-5010-4%. Песчано-гравийную смесь можно отнести к строительным материалам I-го класса, которые могут использоваться во всех типах строительства без ограничений. Запасы полезного ископаемого, залегающего ниже контуров блоков утвержденных ранее запасов /Error: Reference source not found/, по кат. С2 составили: песчано-гравийной смеси 2 061, 932 тыс. м3, в т. ч. песка отсева – 1 062,73 тыс. м3 /Error: Reference source not found/.