Керакское месторождение кварцитов (клетка IV-2, № 5) находится в 85 км южнее г. Алдана и 6 км южнее пос. Бол. Нимныр. Месторождение приурочено к мощной залежи кварцитов в верхней части разреза васильевской свиты, вытянутой в северо-западном направлении на 1,2 км при средней видимой мощности 700 м. Средний химический состав кварцитов следующий (в %): SiO2 – 96,63; Al2O3 – 0,74; TiO2 – 0,79; Fe2O3 – 1,64; CaO – 0,15; MgO – 0,05. Мономинеральные кварциты пригодны для производства динасовых огнеупоров, силиция и сплавов с ними, а также в качестве силикатных изделий и дробленого песка. Вероятно, они могут быть использованы для производства стекла. По результатам технологических испытаний кварциты месторождения имеют средние показатели: поглощение – 0,5%, объемный вес – 2,6, огнеупорность 1760°С, объемная пористость 1,3%. Увеличение относительной поверхности при стандартном разломе 7,54. Обожженные кварциты имеют водопоглощение 10,5%, объемный вес 2,0, удельный вес 2,34, объемная пористость 1%. По химическому составу мономинеральные кварциты на 99% состоят из окиси кремня. При обжиге кварцит легко растрескивается и разрыхляется. Опытные образцы динасовых изделий, обоженных в промышленных печах, отвечают по качественным показателям требованиям стандарта на огнеупорные динасовые изделия высшего сорта. Запасы подсчитанные до глубины 20 м составляют: кат. С1 – 11600 тыс. м3, С2 – 26000 тыс. м3, или всего 37,6 млн. т. Месторождение разведано /Error: Reference source not found/.