Мало-Куранахское месторождение (клетка I-2, № 33) расположено в долине р. Малый Куранах в 1 км к юго-западу от пос. Ленинский и в 7 км от г. Алдана. Месторождение представлено техногенными отложениями (дражными отвалами). Отложения представлены песчано-галечно-гравийной смесью. Содержание глинистых и пылевидных частиц – 0,01-0,06%, содержание зерен слабых пород в гравии – 0,8-2,5% марка гравия по истираемости в полочном барабане – II-III. Марка гравия по удару на копре – 75, марка гравия по дробимости – Др-16-Др-24. По физико-механическим свойствам, после отсева валунов, ПГС пригодны в качестве гравийного балласта для железнодорожного полотна. Мощность полезной толщи колеблется от 2,2 до 5,2 м. Запасы, подсчитанные по кат. В составляют 1075 тыс. м3 /Error: Reference source not found/.

Горнотехнические и гидрогеологические условия отработки месторождения благоприятны. Месторождение разведано.