Усть-Юхухтинское месторождение (клетка I-4, № 35) расположено в 10 км к северо-востоку от пос. Якокут в 34 км от г. Алдана в нижнем течении реки Юхухты по ее левому борту и приурочено к I надпойменной террасе высотой 3-5 м.

Терраса сложена валунно-гравийно-галечниково-песчаным материалом, характеризующимся довольно постоянным гранулометрическим составом: валуны составляют 10-26% (в среднем 16,2%) всей массы, галечно-гравийно-песчаный материал – 74-90% (в среднем 83,8%), в т.ч. песка – 23,4%, гравия – 60,4%.

По данным гранулометрического анализа /Error: Reference source not found/ гравий относится к среднему ряду с фракциями от 5-10 до 70 мм, причем преобладают остатки на ситах с диаметром 20-40-70 мм. Песок в преобладающем количестве относится к крупным фракциям. Коэффициент разрыхления равен 1,34. Объемная масса – 2,71 кг/см3.

Гравий представлен крепкими разностями пород, среди которых преобладает гравий изверженных и метаморфических пород (93-100%). В меньших количествах отмечается гравий карбонатных осадочных пород (0-7%). Качественная характеристика гравия в целом удовлетворяет требованиям ГОСТов. Согласно требованиям ГОСТ 10268-62, гравий может быть использован в качестве крупного заполнителя для бетона марки 200 и выше.

Песок-отсев относится к крупнозернистому с модулем крупности от 3,19 до 3,52. По результатам проведенных испытаний песок пригоден в качестве заполнителей в обычные бетоны марки М-200 и ниже.

Запасы песчано-гравийной смеси, подсчитанные по кат. С1+В составляют 777 тыс. м3, в т.ч. по кат. В – 634 тыс. м3 /Error: Reference source not found/. Горно-геологические условия месторождения благоприятны для эксплуатации открытым способом.