Месторождение Юхухтинское (клетка I-4, № 36) находится на левобережье рч. Юхухта в 12 км от пос. Якокут. Оно приурочено к аллювиальным и озерно-аллювиальным отложениям мощностью до 9-12 м и более. Полезная толща представляет собой пластообразную залежь, вытянутую вдоль рч. Юхухта на 4 км при ширине 200-300 м и средней мощности 5,8 м. В разрезе толщи чередуются пески, глинистые пески и песчано-валунно-галечно-гравийные отложения. Распределение гравия, валунов и гальки неравномерное. В составе песка преобладают кварц и полевые шпаты, в незначительных количествах (первые %) присутствуют пироксены, роговая обманка, магнетит, гематит, лимонит, а также слюды и хлорит. Песок относится к группе мелких и очень мелких с модулем крупности 1,1-1,9. Содержания пылевидных и глинистых частиц колеблется от 13,2 до 22,8%, что превышает допустимую норму (5-7%). Количество зерен размером более 5 мм превышает допустимую норму 10% по массе (ГОСТ 8736-85). Для применения песков в строительных и штукатурных растворах потребуется предварительный отсев фракций диаметром свыше 5 мм и отмыв глинистых частиц. Естественная радиоактивность отложений составляет 25-35 мкР/ч. Содержания U – 5-1210-4%, Th – 14-3710-4%. Таким образом, по радиационным показателям отложения относятся к материалам II-го класса, допускаемым к применению в промышленном и дорожном строительстве, а также для наружной облицовки жилых зданий.

Запасы песков кат. С1 составляют 373,7 тыс. м3 /Error: Reference source not found/. Кроме того, в 1994 г. на месторождении были дополнительно подсчитаны запасы песка ниже контура ранее выделенных блоков. Они составили по кат. С1 371,243 тыс. м3 песка и 101,076 тыс. м3 гравия-отсева /Error: Reference source not found/. В связи с тем, что качество песка не соответствует требованиям ГОСТа 8736-85, запасы месторождения отнесены к забалансовым.