## На исследованной территории на правом берегу р. Моркока в 10 км ниже устья р. Тегюрюк в угленосных отложениях ботуобинской свиты выявлены сидеритовые руды (III-2-10) в виде прослоя сидерита, мощностью 0,05 - 0,7 м. Результаты химического анализа сидерита следующие: Fe (мет. валовое) – 25,67%;  Mn (растворимая часть) – 0,35%;  P – нет; S – нет; TiO2 – 3,12%; MgО -16,5%.