Трубка Радиоволновая (I-3-12). Алмазоносность низкая, средний вес одного кристалла алмаза – 1,81 мг. Доминирующий размером является  –1+0,5 мм. По морфологии преобладают кристаллы I разновидности (86%), в т.ч. ромбододекаэдры (43,8%), октаэдры (29%) и переходные формы (7,7%). Содержания бесформенных камней – 5,9%, довольно часты двойники и сростки. Около одной трети (34,3%)  камней содержат микровключения графита, сульфидов, реже – оливина, хромита. В целом, алмазы трубки Радиоволновая отличаются довольно высоким качеством. Основная часть кристаллов относится к бесцветным камням категорий «чистой воды», «весьма прозрачным» и «прозрачным». Реже встречаются алмазы, эпигенетически окрашенные в дымчато-коричневые цвета (10,7%). Значительно повышает качество алмазного сырья и максимальный среди алмазоносных кимберлитовых тел Далдыно-Алакитского района выход весьма ценных камней с высокими содержаниями примесного азота.