Моркокинское проявление бурого угля (III-2-7) расположено на правом берегу р.  Моркоки, в 10 км ниже устья р. Тегюрюк [13]. Это проявление приурочено к отложениям ботуобинской свиты, которые прослеживаются в нижней части склона долины р. Моркоки на протяжении 4,5 км. Пласт угля залегает в нижней части разреза отложений и прослеживается по простиранию на расстоянии 2,5 км с падением на юг под углом 30º. Каменноугольные отложения перекрыты силлом долеритов мощностью от 120 до 300 м.

Мощность пласта угля колеблется от 0,8 до 1,2 м. Кроме того, встречаются линзы угля мощностью от 0,1 до 0,4 м  и протяженностью не более 0,4 км.

Образцы бурого угля были подвергнуты техническому анализу. Результаты (средние данные по четырем образцам) этих анализов следующие (в %): влага   (Wa)- 9,27, зола (Аа) - 14,06,  углерод  на  горючую  массу (Сг) - 65,42, сера   (Sc) - 1,48, летучие на сухое топливо (Vг) - 39,13, полукокс -	72,0, теплотворная способность (Q) - 6455 ккал. Таким образом, угли Моркокинского проявления

можно отнести к углям переходным от бурых к  длиннопламенным, так как они отличаются пониженным содержанием летучих компонентов и довольно высокой для бурых углей теплотворной способностью.