Месторождение долеритов «Трапповое» (I-4-14) расположено на левом склоне долины р. Сохсолоха в 0,5 км к юго-востоку от кимберлитовой трубки Айхал. Открыто и разведано  в 1961 - 1962 гг. По месторождению произведен подсчет запасов до глубины 9,2 м на площади 8 649 кв. м. Подсчитанные запасы по категории  В  составили 79 220 куб. м сырья. По результатам физико-механических испытаний было дано заключение о пригодности долеритов в качестве бутового камня марки «1000». В 1982 г. была произведена доразведка месторождения с целью обеспечения Айхальского комбината строительных материалов промышленными запасами долеритов в качестве щебня - наполнителя тяжелого бетона.

Геологическое строение месторождения простое. Оно представляет собой часть обширной пластовой интрузии долеритов мощностью до 100 м. В верхней части разреза до глубины 0,5 - 3 м долериты перекрыты современными делювиально-элювиальными образованиями, представленными дресвой, щебнем и глыбами долеритов, сцементированных мерзлым суглинком. Долериты мелко-среднезернистые с пойкилофитовой, участками офитовой, структурой. Сложены плагиоклазом (25 - 55%), моноклинным пироксеном (15 - 69%), оливином (10 - 30%) и рудным минералом (до 1%).

По результатам испытаний долериты характеризуются следующими парамет-рами: объемный вес - 2,90х103 кг/м3; удельный вес - 3,01х103 кг/м3; общая пористость - 3,54%; открытая пористость - 0,68%; водопоглощение - 0,44%; морозостойкость в растворе сернокислого натрия, 15 ц. - 300; предел прочности в водонасыщенном состоянии – 723 - 964 кгс/см2; предел прочности в сухом состоянии - 656 – 1 179 кгс/см2. Марка щебня по дробимости при сжатии в цилиндре по ГОСТ 8267-75 для разных участков месторождения изменяется от 1000 до 1200. Долериты месторождения полностью соответствуют требованиям ГОСТов. Доразведанная площадь месторождения составляет 128 726 м2  при средней мощности полезной толщи 13,4 м. Подсчитанные запасы по категориям В+С1  составляют 1 725 тысяч м3. В настоящее время месторождение эксплуатируется.