Месторождение Быстрое (I-3-29) расположено на правом склоне долины одноименного ручья в 1 км от его устья и в 2,5 км (по прямой) от месторождения Сохсолох. Открыто и разведано в 1981 - 1982 гг. Месторождение приурочено к нижней части разреза ботуобинской свиты и представляет собой линзовидную залежь, сложенную разнозернистыми кварцевыми слабосцементированными песчаниками  светло-серого цвета с примесью гравийно-галечного материала. Гальки и гравий   хорошо окатаны и представлены кремнистыми породами. Содержание их составля-ет соответственно 10% и 15%. Цемент песчаников известковистый и железисто-глинистый. Мощность песчаников в пределах месторождения изменяется от 1 до 13 м, в среднем составляя 5,7 м.

Пески месторождения характеризуются нижеследующими показателями. Модуль крупности изменяется от 0,7 до 2,1, составляя в среднем 1,3. Среднее содержание зерен, проходящих через сито 014, составляет в среднем 18,7%. Содержание глинистых, пылевидных и илистых частиц составляет в среднем 6,8%. Группа песка согласно ГОСТ 8736-77 - очень мелкая. Пустотность песка колеблется от 36,7 до 47,8%. Удельный вес - (2,64 - 2,70) х103 кг/м3. Объемный насыпной вес – 1 400 - 1 670 кг/м3. Колориметрическая проба на органические примеси светлее эталона.

Учитывая, что пески месторождения очень мелкие, наиболее целесообразно использовать их в качестве вяжущего компонента для силикатных бетонов. Месторождение разведано на площади 117 278 м2. Подсчитанные запасы песков по категориям В+С1 составляют 662 тыс. м3. В настоящее время месторождение находится в эксплуатации.