Месторождение Сохсолох (I-3-40) расположено на правом склоне долины одноименной реки в 4 км южнее устья руч. Быстрого. Открыто и разведано в 1963 - 1964 гг. Геологическое строение месторождения весьма простое. Приурочено оно к выходу на дневную поверхность терригенных отложений ботуобинской свиты, залегающих практически горизонтально и сложено средне- и крупнозернистыми преимущественно кварц-полевошпатовыми слабосцементированными песчаниками светло-серого, участками коричневато-серого, цвета. Изредка встречаются прослойки и линзы гравелита, аргиллитов, углистых сланцев, угля. Мощность прослоев и линз не превышает 10 см. Нередко встречается детрит и отпечатки листовой флоры. Максимальная вскрытая мощность песчаников 7,6 м.

По результатам лабораторно- технологических испытаний песчаники характеризуются следующими показателями: песок среднезернистый, содержание частиц диаметром менее 0,05 мм - 10,85%, содержание органических примесей в пределах нормы, удельный вес песка - 2,64 х103 кг/м3, содержание кремнезема - 90,32%. По испытаниям вибрированных образцов песок месторождения соответствует марке 150 по СН 259-63. По результатам лабораторно-технологических испытаний пески были признаны пригодными для изготовления силикатно-бетонных изделий. Дальнейшие полузаводские испытания песка показали пригодность его для производства ячеистого бетона объемной массой 700 кг/м3  и тяжелого силикатного бетона марки 300. В настоящее время месторождение полностью отработано.