По району выявлено и разведано четыре месторождения песчано-гравийных смесей - Водораздельное, Верхнее, Чукука и Оюр-Юряге  и отработаны Северное, Славное. Все месторождения имеют один генезис и приурочены к базальным горизонтам конекской и ботуобинской свит. В качестве примера ниже приводится описание  ближайшего к  п. Айхал месторождения Оюр-Юряге (I-4-19). Оно находится в 8 км к юго-востоку от пос. Айхал в долине одноименной реки. Открыто и разведано в 1981-1982 гг.

Продуктивный горизонт представлен песчано-гравийно-галечными отложениями средней мощностью 3,1 м. Песок (40 - 50% объема породы) кварцевый среднезернистый слегка глинистый светло-серый. Гравийно-галечный материал хорошей степени окатанности, представлен кремнистыми породами, роговиками, редко кислыми эффузивами. Размер галек до 5 см. Песчано-гравийная смесь месторождения характеризуется очень высоким (в среднем 86,1%) содержанием песка-отсева. Его параметры следующие: модуль крупности  -  1,1 - 1,7 , в среднем 1,6; среднее содержание зерен < 0,14  -  17,6%; содержание глинистых и пылевидных частиц  -  6,8 - 11,9%,  в среднем 9,1; группа песка (ГОСТ 8736-77)  - мелкая; пустотность песков  -  44,9 - 46,9; удельный вес  -  (2,62 - 2,65) х103 кг/м3; объемный насыпной вес  -  1390 - 1460 кг/м3; колориметрическая проба  -  светлее эталона. По результатам анализов пески-отсевы могут быть использованы для производства силикатно-бетонных изделий, а после гидрообогащения - для приготовления строительных растворов.

Гравийная составляющая по содержанию низкая и составляет 13,9%. Согласно испытаниям, проведенным институтом ВНИИСТРОМ пригодна в качестве вяжущего компонента для изделий из силикатного бетона. Подсчитанные запасы песчано-гравийной смеси по категории С1 составляют 103 тыс. м3. Месторождение относится к группе резервных.