Трубка Одинцова (I-3-13). Алмазоносность низкая, средний вес одного кристалла алмаза – 2,32 мг, а наиболее крупного – 62,6 мг. Количественно преобладают алмазы класса –1+0,5 мм. Среди морфологических типов доминируют бесцветные кристаллы I разновидности (84,4%) с преобладанием октаэдров и переходных форм (49%), ромбододекаэдров (23,1%). Содержания округлых и бесформенных камней – 7,7% и 14,6% соответственно. Кристаллы IV (4,7%) и VIII (0,9%) разновидностей малочисленны. Довольно много камней с микровключениями (57,5%) графита, сульфидов, реже - оливина.

Качество кристаллов довольно низкое. Однако, учитывая высокое содержание наиболее ценных прозрачных алмазов октаэдрического габитуса, из практики разведки месторождений алмазов можно ожидать находки крупных ювелирных камней при достаточно большом объеме обогащения кимберлитов. Это позволяет отнести трубку Одинцова к перспективным объектам для наращивания сырьевого потенциала территории.