Проявление II-4-1 расположено в истоках р. Кысыл-Тас, где среди ороговикованных песчаников с прослоями алевролитов нижнеимтанджинской подсвиты канавами вскрыты пластовые и секущие метасоматические сульфидные тела и кварцевые жилы с вкрапленностью пирита и халькопирита.  Средняя мощность пластовых тел 1,5-2 м, протяженность до 100-120 м.  Секущие тела имеют меньшую мощность и представляют собой зоны дробленых ороговикованных песчаников, сцементированных глинкой с окисленными сульфидами.  Содержание сульфидов в метасоматических телах достигает 35-40 %.  Протяженность их не менее 50-70 м.  Мощность кварцевых жил 5-35 см, протяженность до 250 м.  Главные минералы всех типов тел: кварц, пирротин, пирит, марматит; второстепенные: манганосидерит, халькопирит, галенит, арсенопирит, блеклая руда.  Содержания цинка - 6,8-10,6 %, свинца – 0,48-1,45 %, меди - 0,5 %, олова - 0,09-0,37 %, золота – до 1 г/т.