Пункт минерализации III-2-2 – это карбонатно-сульфидная жила мощностью 0,3 м в песчаниках нижнесолончанской подсвиты.  Минеральный состав жилы: сидерит, анкерит, кварц, сфалерит, галенит, пирит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, сульфосоли серебра.  Содержания цинка - 13,4 %, меди и свинца - 0,98%, золота - 0,7 г/т, олова-0,05 %.