Промышленная малая россыпь касситерита и вольфрамита руч. Северного (IV-1-6) приурочена к слою аллювиальных щебнисто-галечных отложений с супесчано-суглинистым заполнителем (мощность 8-18 м). Металлоносность аллювия прослежена на протяжении 2100 м. Ширина россыпи изменяется в пределах 160-340 м (средняя – 215 м), средняя мощность песков составляет 3,3 м (наибольшая – 9,6 м), среднее содержание касситерита 122 г/м3. Промышленный контур россыпи длиной 800 м при средней ширине 60 м; средние мощности торфов и песков 1,79 и 4,0 м соответственно. При среднем содержании касситерита 299 г/м3 балансовые запасы категории С2 составляют 67 т, а вольфрамита –2 т. Запасы забалансовой части россыпи составили 112 т касситерита и 5 т вольфрамита.

Касситерит темно-коричневого цвета размером до1 мм (46%), 1-2 мм (30%). В составе тяжелой фракции шлихов присутствуют турмалин, циркон, флюорит, лейкоксен, рутил, ильменит, халькопирит, арсенопирит, мусковит (до 1%), вольфрамит. В количествах 20-37% присутствуют топаз и лимонит. Химическим анализом касситерита установлены содержания 0,001-0,007% пятиокиси ниобия.

Аллювиальная россыпь примыкает к склоновой с промышленными содержаниями касситерита. Промышленный контур в верхней части россыпи не прослежен по простиранию и требует проведения заверочных работ.