Разведанное месторождение строительного песка расположено у пос. Чолбон (II-2-10). Пласт разнозернистого кварц-полевошпатового песка средней мощностью 3,5 м слагает низкую пойму р. Яны и перекрыт с поверхности супесями (в среднем I,I м). На глубину не оконтурен. Песок состоит из частиц фракции 0,14-0,31 мм (42-68%), -0,31-0,63 мм (16-37%) и менее 0,14 мм (16-20%). Содержание глинистого материала около 3%. Удельный вес песка  -   2,5 г/см3, объемный вес (насыпной) 1392 кг/м3. Загрязнение органическими примесями незначительное. Песок пригоден для отсыпки дорог и применения в бетоне в качестве мелкой фракции фракционированных песков. Запасы песка по категории С1 составляют 729 750 м3.