Техногенная россыпь касситерита оз. Кюютээн (II-2-8) представлена песками хвостохранилища обогатительной фабрики №418, образовавшимися в процессе переработки оловянных руд Эге-Хайского и Кестерского месторождений. Россыпь имеет стратифицированное строение, обусловленное последовательностью переработки руд. Верхний горизонт, мощностью 0,8 м, слагают белые кестерские пески. Ниже залегает пласт средней мощностью 2,7 м эге-хайских песков серого цвета. Третий пласт, средней мощностью 0,7 м, представлен озерными илами, насыщенными “просевшими” минералами тяжелой фракции эге-хайских песков.

Запасы олова в россыпи категорий С2+Р1 составляют 6687 т [132]. Кроме того, кестерские пески содержат [65]: 14,4 т тантала при среднем содержании 12,2 г/т,  23,4 т ниобия (содержание 19,8 г/т), 1884,3 т лития (0,16%,), 1706,5 т рубидия (0,145%).